Izrada polimer-grafen kompozita foto-polimerizacijom makromera na bazi benzofenona

Florentina Jitaru1, Andreea L. Chibac1, George Epurescu2, Ioana Ion3, Tinca Buruiana1*

1Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry, 41 A Grigore Ghica Voda Alley 700487 Iasi, Romania 2National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics, Atomistilor 409, 077125 Bucharest-Magurele, Romania, 3National Institute for Research and Development in Electrical EngineeringICPE-CA, Splaiul Unirii no.313, sector 3, Bucharest, Romania

*e-mail: tbur@icmpp.ro

Izvod: Za izradu hibridnih polimer/grafen kompozita primenjena je foto-polimerizacija oligo-dimetakrilata (BP-DMA) na bazi benzofenona i drugih dimetakrilatnih komonomera u prisustvu grafenskih struktura (grafen-oksid/GO, redukovani grafen-oksid/RGO) UV/VIS zračenjem ili laserskim zracima (impuls laserskog zrak 10-15 s). Za karakterizaciju dobijenih kompozita korišćene su različite metode, uključujući 1H NMR i FTIR spektroskopiju, optičku mikroskopiju, TEM, SEM/EDAX i DSC/XRD analizu. Kinetički parametri reakcije foto-polimerizacije BP-DMA i komonomera u prisustvu ili bez prisustva GO ili RGO su određivani pomoću foto-DSC i FTIR-a. Eksperimenti fotopolimerizacije su potvrdili dobru foto-reaktivnost odabranih monomera (stepen konverzije: 65-77 %) nakon 1 minuta izlaganja UV/VIS zračenju i pri dodatku grafena (do 0,5 mas.%), dok je brzina polimerizacije bila u opsegu od 0,14 do 0,1 s-1. Osim toga, dvofotonska-fotopolimerizacija reakcione smeše u prisustvu/odsustvu GO ili RGO nanoslojeva (0,1 mas.%) je omogućila formiranje 2D mikrostrukture primenom metode direktnog laserskog pisanja. Takođe, su analizirana morfologija i svojstva hibridnih kompozitnih materijala.

Ključne riječi: grafen/polimer kompoziti, foto-umrežavanje, dvofotonska-polimerizacija, benzofenon makromer