In vitro контролисано отпуштање 2-аминобензтриазола из полимерних микросфера

ASMA MERDOUD1, MERYEM MOUFFOK1, ABDERREZZAK MESLI1,*, NAFA CHAFI1 and MESSAOUD CHAIB2.

1 Physical and Organic Macromolecular Chemistry Laboratory (LCOPM), Faculty of Exact Sciences, Djillali Liabes University of Sidi Bel-Abbes, Algeria

2Department of Chemistry, Faculty of Materials Sciences, Ibn Khaldoun University of Tiaret, Algeria

* Corresponding author: abderrezzak-mesli@netcourrier.com, Tel.: +213771241836

Извод: У оквиру овог рада приказана је израда микросфера на бази деривата целулозе са инкапсулираним леком, 2-аминобензтриазолом (2-ABZT), за његово контролисано и придужено отпуштање. За микроинкапсулацију лека коришћен је поступак отпаравања лако испарљивог растварача из емилзије (уље/вода). Етил-целулоза (EC) и ацетат-бутират целулозе (CAB) су коришћене као полимерне матрице. Процесни параметри израде миксосфера су оптимизовани варирањем односа полимер/растварач, типа полимерне матрице, брзине мешања и броја лопатица пропелера како би се постигла висока ефикасност инкапсулације лека. Изучаван је утицај изабраних процесних параметара на карактеристике микросфера као и на брзину ослобађања лека из полимерне матрице. SEM анализа је показала да су добијене микрочестице сферног облика. Успешност инкапсулације 2-ABZT у микросфере је потврђена FTIR спектроскопијом и XRD дифракцијом. Ефикасност инкапсулације лека се побољшавала са повећањем концентрације полимера у емулзији, достижући 89%. Величина микросфера на бази EC се била у опсегу од 61-278 µm у зависности од процесних параметара, док је за CAB микросфере износила око 113 µm. Кинетика отпуштања лека 2-ABZT у катјонском облику је праћена in vitro, у симулираном желудачном медијуму на pH 1,2 и 37 ° C, а добијени подаци су анализирани користећи Фиков закон дифузије. Установљено је да морфологија микросфера и ефикасност инкапсулације лека зависе од односа полимер/растварач, као и да се брзина отпуштања лека из микросфера може контролисати подешавањем процесних параметара.

Кључне речи: микроинкапсулација; поступак отпаравања растварача из емулзије; процесни параметри; отпуштање лека; дифузија.