| The Obtaine naomaterials | x | Molar Ratios |
| --- | --- | --- |
| ZnTa2O6 | 0 | ZnO / Ta2O5 = 1 / 1 |
| ZnNb2O6 | 1 | ZnO / Nb2O5 = 1 / 1 |
| Zn(Ta0.95Nb0.05)2O6 | 0.05 | ZnO / Ta2O5 / Nb2O5 = 1 / 0.95 / 0.05 |
| Zn(Ta0.9Nb0.1)2O6 | 0.1 | ZnO / Ta2O5 / Nb2O5 = 1 / 0.9 / 0.1 |
| Zn(Ta0.5Nb0.5)2O6 | 0.5 | ZnO / Ta2O5 / Nb2O5 = 1 / 0.5 / 0.5 |