Figure 1- A.D. Forero López, A.P. Loperena, I.L. Lehr, L.I. Brugnoni, S.B. Saidman.

Figure 2- A.D. Forero López, A.P. Loperena,  I.L. Lehr, L.I. Brugnoni, S.B. Saidman.

Figure 3 - A.D. Forero López, A.P. Loperena,  I.L. Lehr, L.I. Brugnoni, S.B. Saidman.

Figure 4- A.D. Forero López, A.P. Loperena,  I.L. Lehr, L.I. Brugnoni, S.B. Saidman.

Figure 5- A.D. Forero López, A.P. Loperena,  I.L. Lehr, L.I. Brugnoni, S.B. Saidman.

Figure 6- A.D. Forero López, A.P. Loperena,  I.L. Lehr, L.I. Brugnoni, S.B. Saidman.

Figure 7- A.D. Forero López, A.P. Loperena,  I.L. Lehr, L.I. Brugnoni, S.B. Saidman.

Figure 8- A.D. Forero López, A.P. Loperena,  I.L. Lehr, L.I. Brugnoni, S.B. Saidman.

Figure 9- A.D. Forero López, A.P. Loperena,  I.L. Lehr, L.I. Brugnoni, S.B. Saidman.

Figure 10- A.D. Forero López, A.P. Loperena,  I.L. Lehr, L.I. Brugnoni, S.B. Saidman.

Table I- A.D. Forero López, A.P. Loperena,  I.L. Lehr, L.I. Brugnoni, S.B. Saidman.

| SAMPLES | Ecorr / V | jcorr / mA cm-2 | ba / V dec-1 | bc / V dec-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AZ91D | -1.501 ± 0.050 | 0.1050 ± 0.0050 | 0.045 | - 0.293 |
| PPy0.25 | -1.363 ± 0.030 | 0.0589 ± 0.0050 | 0.107 | - 0.142 |
| RMo-PPy0.25 | -1.150 ± 0.020 | 0.0174 ± 0.0050 | 0.055 | - 0.128 |

Table II- A.D. Forero López, A.P. Loperena,  I.L. Lehr, L.I. Brugnoni, S.B. Saidman.

|  | AZ91D | RMo-PPy0.25 |
| --- | --- | --- |
| t / h | 2 | 2 | 5 | 8 | 24 |
| Rs / Ω cm2 | 11.33 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
| R0 / Ω cm2 | --------------- | 26.6 | 24.5 | 26.0 | 12.0 |
| C / F cm-2 | --------------- | 6.43 10-8 | 7.14 10-8 | 6.35 10-8 | 8.28 10-8 |
| R1 / Ω cm2 | 243.60 | 116.97 | 91.53 | 93.63 | 81.08 |
| R2 / Ω cm2 | 162.2 | 2145 | 2040 | 1550 | 3498 |
| CPE1 / F cm-2 | 2.14 10-4 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
| n | 0.79 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
| CPE2/ F cm-2 | 4.08 10-5 | 2.12 10-5 | 1.98 10-5 | 1.98 10-5 | 8.74 10-5 |
| n | 0.86 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.58 |
| R3 / Ω cm2 | --------------- | 5645 | 4434 | 4413 | 77 |
| CPE3 / F cm-2 | --------------- | 2.07 10-5 | 3.30 10-5 | 3.14 10-5 | 1.44 10-5 |
| n | --------------- | 0.93 | 0.95 | 0.83 | 0.70 |
| L / H | 700 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |

Table III- A.D. Forero López, A.P. Loperena,  I.L. Lehr, L.I. Brugnoni, S.B. Saidman.

| Sample | Adherence force, N |
| --- | --- |
| PPy0.25 | 16.25 |
| RMo-PPy0.25 | 21.70 |
| RMo-PPy0.25-Ag | 12.95 |

# Text boxes

Z real / Ω cm2